## Slide 1: Physique des Semiconducteurs
P. Lorenzini
Polytech’Nice Sophia
Dept. Électronique

## Slide 2: Objectifs du cours
Comprendre l’intérêt des semi-conducteurs dans la fabrication des composants électroniques
Maîtriser des mécanismes de transports et des phénomènes physiques régissant le fonctionnement des composants discrets de l’électronique.
Maitriser le fonctionnement DC et AC de la jonction PN

## Slide 3: Plan du cours (18 h – 2 contrôles min)
Structure cristalline et cristallographie
mécanique quantique / ondulatoire : l’équation de Schrödinger
Les électrons quasi libres : le modèle de Sommerfeld
Les électrons dans une structure périodique : le modèle de Bloch – Brillouin
Courant dans les solides : cas particulier des semi-conducteurs mécanique statistique : la fonction de Fermi Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann
Semi-conducteur à l’équilibre
Dopage des semi-conducteurs
Semi-conducteur hors équilibre: courant dans les semi-conducteurs Jonction PN

## Slide 4: Références bibliographiques
  C. Kittel, « physique de l’état solide », dunod université, 5° ed., 1983
  H. Mathieu, « Physique des semiconducteurs et des composants électroniques », dunod, 5° ed., 2004
  J. Singh, « semiconductors devices: an introduction »,Mc.Graw Hill, 1994
  D.A.Neamen, « semiconductor physics and devices: basic principles », Mc.Graw Hill, 2003
  Cours de Physique des semiconducteurs, Pr. Rouzeyre, Université de Montpellier II, 1985
  McMurry and Fay, « Chemistry », Prentice Hall; 4th edition (April 7, 2003) ( les figures du chapitre 1 proviennent majoritairement de cet ouvrage)

## Slide 5: Chapitre 1
Liaison cristalline et cristallographie

## Slide 6: structure cristalline et cristallographie
États cristallin et amorphe
Liaisons cristallines
Géométrie des cristaux
Diffraction cristalline - Réseau réciproque

## Slide 7: États cristallin et amorphe
  amorphe  verre
  cristalin  quartz, SiO2
  Distinction:
    Au niveau macroscopique:
      Si on élève la température du verre, on observe un passage progressif de l'état solide à l'état de liquide sans palier.
      Pour un cristal, on observe un palier de température dû à une coexistence (changement) de phase.
    Au niveau microscopique:
      Amorphe : répartition aléatoire des atomes
      Cristalin : répartition périodique dans l'espace des atomes.

## Slide 8: États cristallin et amorphe
(D’après Neamen)
Amorphe
(pas d’ordre)
Polycristallin
(ordre à courte portée)
Cristallin
(ordre à longue portée)

## Slide 9: La liaison cristalline
Quelles sont les forces qui permettent aux atomes de se lier entre eux et de former telles ou telles structures?
Plusieurs paramètres/effets à prendre en compte:
  Garder les ions chargés positivement éloignés les uns des autres
  Garder les électrons chargés négativement éloignés les uns des autres
  Garder les électrons proches des ions
  Minimiser l’énergie cinétique des électrons
  en les répartissant
Le but :

## Slide 10: Electronégativité
Electronegativité: c’est la capacité d’un atome à attirer les électrons mis en commun dans une liaison chimique.
La différence d’électronégativité DEn entre deux atomes liés peut être nulle, faible ou grande.
ΔEN ~ 0: les électrons sont égalements répartis
ΔEN ~ 1: les electrons sont plus proches de l’atome le plus électronégatif.
ΔEN est élevée, les électrons sont peu partagés (pas mis en commun)

## Slide 11: La liaison cristalline
4 principaux types:
  Liaison métallique
  Liaison covalente
  Liaison ionique
  Liaison de Van der Waals (gaz rares) ou liaison moléculaire
Un point commun:
  Les atomes essayent d’avoir leur dernière couche électronique vide ou complète !

## Slide 12: La liaison métallique
La majorité des éléments chimiques ont un comportement métallique plus ou moins marqué.
Construite à partir d’éléments ayant peu d’électrons de valence /à leur période ou niveau d’énergie
Exemple:
  Sodium (Na)  1s22s22p63s1
  Cuivre (Cu) 1s22s22p63s23p63d104s1

## Slide 13
Configuration du Cu
(1s22s22p63s23p63d104s1)
La liaison métallique : le cuivre

## Slide 14: La liaison métallique
Les électrons périphériques sont très peu liés à l’atome
L’atome « libère » facilement ce(ces) électron(s)
Les noyaux constituent alors un ensemble de charges positives  ions positifs à couche externe saturée
La cohésion est assurée par le nuage électronique chargé négativement
Force de cohésion  attraction Coulombienne
Liaisons « plutôt » faibles  matériaux moins durs et fusion à basse Température

## Slide 15: Metallic bond
Electron-Sea Model: A metal crystal is viewed as a three-dimensional array of metal cations immersed in a sea of delocalized electrons that are free to move throughout the crystal.

## Slide 16: La liaison covalente
Les cristaux appartiennent à la colonne IV du tableau périodique
Liaison du même type que la liaison hydrogène
L’Hydrogène:
  1 électron périphérique
  Pour compléter sa couche, il accepterait « bien » un deuxième électron
  Un deuxième atome d’H va permettre de mettre en commun leur électron périphérique
  On obtient la molécule H2
H
H
+
H
H
H2

## Slide 17: La liaison covalente
Exemple :le Silicium
  4 électrons de valence
  Il « manque » 4 électrons de valence pour compléter sa couche externe
  Il suffit de « rapprocher » 4 autres Silicium
Si
Si
Si
Si
Si
Si
!
À la différence de H2, une fois les liaisons saturées, les 4 autres Si ont encore des liaisons « pendantes »  ce processus peut continuer  on forme alors un cristal.

## Slide 18: La liaison covalente
Énergie plus faible si les électrons se « baladent » autour des 2 noyaux
On peut obtenir le même type de résultats avec des composés II-VI ou encore III-V.(voir la suite)

## Slide 19: Liaison ionique
Association d’un élément chimique fortement électronégatif ( 7e-) et d’un élément fortement électropositif (1e-): ex NaCl
L’électronégatif accepte un e- et devient un ion négatif (Cl-) , l’électropositif cède son e- et devient un ion positif (Na+)
3s1
3s²3p5
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 20: Liaison ionique
La force de cohésion est due à l’attraction Coulombienne des deux ions  liaison ionique
En fait, liaison « identique » à la liaison covalente sauf que les atomes sont très différents (pas la même colonne)
La frontière covalente/ionique n’est pas brutale: dépend de la nature électronique des éléments associés
  Col I – VII  essentiellement ionique
  Col II-VI  80% ionique 20% covalente (CdTe)
  Col III-V  60% ionique 40% covalente (GaAs, GaP, InP)
  Col IV-IV  essentiellement covalente (Si, Ge)

## Slide 21: Liaison ionique
L’électron libéré par le métal Alcalin (Na) est piégé par l’Halogène (Cl)
Aucun électron libéré dans le réseau
En général les cristaux ioniques sont isolants
Liaison entre atomes très forte  cristaux très durs

## Slide 22: Liaison de type Van der Waals
Ceux sont les cristaux les plus simples
La distribution électronique = atome libre
Couches électroniques déjà saturées (col. VIII)
Les atomes s’empilent de façon la plus dense possible
Énergie de liaison très faible (qq % de l’énergie d’ionisation de l’atome) cristaux fondent à basse température
Responsable de la cohésion des molécules

## Slide 23: Géométrie des cristaux
Un cristal est constitué par la répétition périodique d’un motif cristallin: c’est la base du réseau.
  pour le Silicium,Ge base : 1 seul atome
  Pour le GaAs base : 2 atomes
  Pour un crist. moléculaire base : Protéine 104-105 at.
On décrit la structure périodique par un réseau: le réseau cristallin
À 2 Dim: Réticule (net)  réseau plan
À 3 Dim: Réseau (Lattice )  réseau 3D

## Slide 24: Géométrie des cristaux
+
=
Lattice
(réseau)
Basis (base):
a building block of atoms
Crystal structure
(structure cristalline)

## Slide 25: Géométrie des cristaux
Postulat de Bravais: il existe dans le cristal un ensemble de points Pn qui ont exactement le même environnement microscopique que P0 (le pt origine) ie que le paysage atomique vu de Pn est le même qu’en P0 en grandeur et en direction. Cet ensemble de points est un ensemble de points congruents ou sommet du réseau
Réseau de Bravais: c’est un échantillon de réseau qui montre toutes les translations du réseau. Il y en a 14 différents
D1
D2
D’
D’’
P0
P1
P2
Pn
P1’
D  directions

## Slide 26: Repérage des plans cristallins
  Repérage des plans cristallins: les nœuds du réseau peuvent être regroupés sur des ensembles de plans // et équidistants: les plans réticulaires ( dans notre cas, les plans qui contiennent les atomes du réseau)
  Méthode :
    coordonnées des intersections des plans avec les directions cristallines
      x1 (distance / origine = x1.a ) en unité de a
      x2 (distance / origine = x2.b ) en unité de b
      x3 (distance / origine = x3.c ) en unité de c
    Prendre les inverses
    Prendre les plus petits entiers dans le même rapport
    Exemple:
      x1=4, x2=1, x3=2
      ¼ , 1, ½
      1,4,2 (h,k,l) =(1,4,2)
      Nota : si un des indices est négatif, on ajoute une barre sur le dessus
      h,k,l constituent les indices de Miller

## Slide 27: Plan cristallin d’indices (h,k,l)
A1, A2, A3 : 3 nœuds  plan réticulaire p d’indices (hkl).
Valeurs de p1=?, p2=?,p3=?
Équation d’un plan:
Soit encore:
En utilisant les indices de Miller, on arrive (coord. numériques)à : . Si N=2, le plan p est le 2° plan d’indices (h,k,l) après l’origine
1
3
2
Plan p
A1
A3
A2
x
z
y

## Slide 28: Plan cristallin d’indices (h,k,l)
Un plan réticulaire (hkl) est défini par une équation:
Coordonnées vraies donc
Ce polynome peut prendre toutes les valeurs entières sucessives <0,>0 et 0, ie s<0, >0 et 0
  s=0  plan passant par l’origine
  s=N  plan coupant x en ? , y en ? , z en ?
  Exemple : plan qui coupe x en 3a, y en 2b, z en 2c  equation du plan?
u,v,w entiers quelconques
h,k,l entiers premiers entre eux
u,v,w coordonnées numériques des nœuds

## Slide 29: Directions cristallines
  Toute droite passant par 2 nœuds du réseau définit une direction cristalline. On peut la repérer par trois indices h,k,l plus petits entiers ayant même rapport entre eux que les composantes d’un vecteur colinéaire à la droite.
  Notation: [h,k,l]
  Cas particulier: une direction [h,k,l] est orthogonale au plan de même indices (h,k,l) ou encore [h,k,l] est le vecteur axial du plan (h,k,l) .

## Slide 30: Indices de Miller (suite)
Permet de définir des directions cristallines et l’orientation de plans cristallins:
(a,0,0) ou (1,0,0)
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 31: Exemples de plans dans un cristal cubique.
x
y
z
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 32: Les différentes structures cristallines
Orthorhombique
base centrée
Triclinique
Monoclinique
Monoclinique
centré
Orthorhombique
Orthorhombique
centré
Orthorhombique
faces centrées
Hexagonal
Rhomboédrique
Tétragonal
Tétragonal
centré

## Slide 33: Les différentes structures cristallines
Cubique simple
(cs)
Cubique centré
(cc)
Cubique faces centrées
(cfc)

## Slide 34: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 35: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
1 atome (nœud)
par maille
2 atomes (nœuds)
par maille
CS
CC
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 36: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
CFC
Les faces sont inclinées de 54,7° par rapport aux 3 couches atomiques qui se répètent
4 atomes (nœuds)
par maille
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 37: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
Structure
Hexagonale
Structure
Cubique Faces Centrées
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 38: Choix des vecteurs primitifs
Pas unique
Méthode:
  a1 doit être la période la plus courte du réseau
  a2 doit être la période la plus courte du réseau non // à a1
  a3 doit être la période la plus courte du réseau non coplanaire avec a1 et a2
D1
D2
D’
D’’
P0
P1
P2
Pn
P1’
D  directions
On obtient alors une cellule primitive

## Slide 39: Le Cubique centré (cc)
a1
a3
a2
a3
a2
a1
x
y
z
Ou:

## Slide 40
D’après C. Kittel, Dunod, 5°ed.

## Slide 41: Densité surfacique d’atomes
a
a
a
a
Plan (110)

## Slide 42: Le silicium et sa structure« Diamant ».
Structure cubique CFC
Deux atomes dans la base
Identique à 2 CFC décalés de ¼ de diagonale
Chaque atome a 4 atomes comme plus proches voisins (liaison tétragonale)

## Slide 43: Structure NaCl

## Slide 44: Rôle physique des plans réticulaires
Interférences entre les ondes diffusées:
  Destructives  pas de propagation (b)
  Constructives  on les « voit » (a)
Condition de diffraction de Bragg
(a)
(b)

## Slide 45: Rôle physique des plans réticulaires
Diffraction: Occurs when electromagnetic radiation is scattered by an object containing regularly spaced lines (such as a diffraction grating) or points (such as the atoms in a crystal)

## Slide 46: Rôle physique des plans réticulaires – importance du RR
Détermination de la loi de Bragg : méthode élémentaire.
  On considère les plans cristallins comme des miroirs
  On calcule la différence de marche (ddm) entre les deux rayons
  Interférence constructive  ddm = nl
dhkl
plan (h,k,l)
vecteur du RR, par ex |ON|
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 47: Le réseau réciproque
A priori:
  tous les phénomènes physiques se déroulent dans l’espace réel (3D)  c’est l’espace de choix et d’intérêt.
Mais:
  Pour plusieurs applications/études  plus astucieux de travailler dans un espace virtuel : l’espace réciproque.
  Raisons: pleinement comprises lors de l’étude de la diffraction RX et la structure en bandes d’énergie des cristaux.

## Slide 48: Réseau réciproque: définition
Une des raisons de l’apparition du RR:
  Structure du cristal périodique  propriétés également ( densité électronique, potentiel électrostatique,…)
  Ces propriétés peuvent être définies par les fonctions ad hoc qui sont donc elles même périodiques (périodicité du cristal)

## Slide 49: Réseau réciproque: définition
À une dimension:
  Structure de période a
  Décomposition en série de Fourier
a

## Slide 50: Réseau réciproque: définition
  On a donc bien

## Slide 51: Réseau réciproque: définition
On part des trois vecteurs primitifs du réseau direct RD (l’espace réel) a1, a2, a3.
On fait une transformation « simple » pour obtenir trois nouveaux vecteurs primitifs dans le réseau réciproque b1, b2, b3:

## Slide 52: Construction du réseau réciproque
À partir de la même origine O du RD, on construit le RR.
soit N sommet du RR
Soit P sommet du RD
Le RR n’a pas forcément les mêmes symétries que le RD
On a (produit scalaire):
entier
Les dimensions d’un vecteur du RR:

## Slide 53
g
d
l
l’
l’’
d’’
dhkl
Point de Réseau direct
Plan du Réseau direct
Vecteur du RR

## Slide 54: Propriétés du réseau réciproque
Chaque vecteur du RR est normal à un ensemble de plans du RD
Or représente la projection du vecteur l sur la direction de g, qui à donc une longueur:
Mais il y a une infinité de vecteurs qui ont la même projection (l’1 = l1-mxg3, l’2 = l2-mxg3, l’1 = l1+mx(g2 +g1))
On a construit un de ces plans

## Slide 55: Propriétés du réseau réciproque
Si les composantes de g n’ont pas de facteurs communs, alors |g| est inversement proportionnel à l’espacement (la distance) des plans du réseau normal à g
  Si (g1,g2,g3) pas de facteurs communs, alors on peut tjs trouver un vecteur du réseau direct l’’ avec des composantes telles que
Donc d’’ s’écrit:
De ces deux résultats géométriques, on en déduit que la façon la plus simple pour caractériser un plan cristallin du RD est de prendre sa normale exprimée comme un vecteur du RR.

## Slide 56: Propriétés du réseau réciproque
Supposons un plan du réseau avec sa normale g
tel que est vérifiée pour tous les points sur ce plan. Si on choisit un point tel que p=q=0, on a n=N/h, donc le plan que l’on a définit coupe l’axe a1 en . Idem pour d2 et d3.
On a les mêmes indices pour g (normal au plan) et pour le plan !
En unité des vecteurs de base

## Slide 57
d1
d2
[3,1,0]
[1,0,0]

## Slide 58: Rôle physique des plans réticulaires – importance du RR
Soit le cristal parcouru par une onde de nature quelconque:
  Onde EM (RX, Rg)
  Onde sonore (phonons)
  Onde particulaire (électrons, neutrons)
Les électrons (du nuage électronique) rayonnent dans « tous les sens ». C’est le phénomène de diffusion

## Slide 59: Rôle physique des plans réticulaires – importance du RR
Interférences entre les ondes diffusées:
  Destructives  pas de propagation (b)
  Constructives  on les « voit » (a)
Condition de diffraction de Bragg
(a)
(b)

## Slide 60: Rôle physique des plans réticulaires – importance du RR
Détermination de la loi de Bragg : méthode élémentaire.
  On considère les plans cristallins comme des miroirs
  On calcule la différence de marche (ddm) entre les deux rayons
  Interférence constructive  ddm = nl
dhkl
plan (h,k,l)
vecteur du RR, par ex |ON|
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 61: Rôle physique des plans réticulaires – importance du RR
loi de Bragg : influence sur les vecteurs du RR
Vecteur période de la rangée [hkl]*
d
l
l’
l’’
d’’
dhkl
Diffraction si projection du vecteur d’onde sur un vecteur du réseau réciproque est égale à n/2 la norme de ce vecteur du réseau réciproque

## Slide 62: Cellule unité / cellule de Wigner-Seitz: Première zone de Brillouin

## Slide 63: Chapitre 2
Diffraction d’une onde par un cristal
Réseau Réciproque
Zone de Brillouin

## Slide 64: Généralités:
La diffraction d’1 onde (k = 2p/l) par un cristal intervient dans deux domaines:
  Cristallographie:
    Diffraction des Rayons X:
    Diffraction des Neutrons
    Diffraction des Électrons
Dualité onde / corpuscule (de Broglie)

## Slide 65: Généralités:
L’objectif de la cristallographie: étudier les directions dans lesquelles l’énergie diffractée est maximale et en déduire la distance entre les plans réticulaires, le nb d’atomes de chaque famille de plans réticulaires,tout cela par la mesure de l’intensité diffusée.

## Slide 66: Généralités:
Le deuxième domaine d’intérêt:
  La physique du solide: on utilise la condition de Bragg (maximum d’intensité diffractée) pour déterminer les l électroniques qui ne peuvent se propager dans le cristal (elles sont diffractées!). On associe à chacune des ces l satisfaisant à la loi de Bragg une bande d’énergie pour l’électron qu’on appelle bande interdite (« gap »).

## Slide 67: Loi de Bragg
Méthode élémentaire (voir chapitre précédent)
O
N
|ON|/2
Exemple 1: réseau à 1D
a
O
N
2p/a
si –p/a < k < p/a, l’onde n’est pas diffractée. On est dans la première zone de Brillouin
si k = ± p/a, il y a diffraction, k est en bord de zone de Brillouin
RD
RR

## Slide 68: Loi de Bragg / zone de Brillouin
Exemple 2: réseau à 2 dimensions
RD
RR
1° ZB ┴ A1 (// a2)
1° ZB ┴ A2 (// a1)
Toutes les ondes de vecteurs d’onde à l’intérieur de la ZB peuvent se propager

## Slide 69: zone de Brillouin d’un CFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_Brillouin

## Slide 70: Loi de Bragg: conditions de Laue
Méthode directe: utilisation de la théorie de diffusion des ondes optiques
D
k
r
r
R, k’
0
k, k’ : vecteur d’onde incident/diffusé
r: position de l’atome diffusant
r : distance atome /détecteur
R: position du détecteur (loin du cristal)
Diffusion : création d’une
onde sphérique
k
k’

## Slide 71: Loi de Bragg: conditions de Laue
On suppose une onde plane dans l’espace libre, au point :
Onde de vecteur d’onde , de fréquence angulaire ω et de longueur d’onde
On place maintenant le cristal dans le faisceau. L’origine O est choisie arbitrairement.
Hypothèses
  Le faisceau incident n’est pas perturbé par le cristal
  Pas de perte d’énergie (|k|=|k’|)

## Slide 72: Loi de Bragg: conditions de Laue
l’amplitude du faisceau incident en r est donnée par :
Au point , l’atome va diffuser : onde sphérique. L’intensité diffusée par le point va avoir une amplitude en donnée par :
On va négliger par la suite la différence entre 1/r et 1/R
(3D)
Diffusion : création d’une
onde sphérique
k
Facteur de
diffusion

## Slide 73: Loi de Bragg: conditions de Laue
Donc l’onde diffusée s’écrit :

## Slide 74: Loi de Bragg: conditions de Laue
On va écrire différemment :
est un vecteur colinéaire à de même norme que
(diffusion élastique)
L’équation de diffusion devient :
Si on somme le signal sur l’ensemble des sites atomiques (des nœuds représentatifs du réseau):

## Slide 75
L’amplitude peut elle être égale à zéro ?
Si le nombre de sites est élevé (c’est le cas!!), la sommation est non nulle si:
C’est aussi la définition d’un vecteur du réseau réciproque. Donc Dk ( ou vecteur de diffusion) doit être un vecteur du réseau réciproque G, pour que l’intensité diffusée soit non nulle.
Loi de Bragg: conditions de Laue

## Slide 76: Loi de Bragg: conditions de Laue
Conclusion: la condition d’une forte intensité de diffraction est satisfaite uniquement lorsque le vecteur d’onde est diffusé par un vecteur du réseau réciproque

## Slide 77: Condition de diffraction de Laue (construction d’Ewald)
Diffusion élastique des photons (énergie conservée) |k| =|k’| .
k
k’
G
RR
q
2q
k: // au faisceau incident
k’: // au faisceau diffracté

## Slide 78
Nous avons supposé jusqu’ici que le facteur fp était le même pour tous les sites et qu’il y avait un seul atome par base. Ce qui est loin d’être toujours le cas ! Il faut donc généraliser la relation:
  n atomes dans la base
  rp est la position de la cellule unité
  rj est la position de l’atome j dans la cellule unité
rp
rj

## Slide 79: Loi de Bragg: conditions de Laue
Facteur de diffusion
  On décrit la diffusion de chaque atome j de la base par fj (fonction du type d’atome)
  La sommation est donc faite séparément – une sur les sites du réseau (4 dans un cfc !) et une sur les atomes de la base (2 dans le cas du diamant !)
décrit la structure
décrit la base

## Slide 80
décrit la structure
décrit la base

## Slide 81: Facteur de structure et facteur de forme atomique
Facteur de forme atomique: représente la façon dont les atomes diffusent les RX. Dépend essentiellement du nuage électronique donc de la nature de l’atome.
Chaque nœud du réseau comporte 2 atomes différents  on doit modifier l’écriture
rp : coordonnées du pième nœud dans la maille
rj : coordonnées de l’atome j dans le motif constituée ici de 2 atomes.
2 atomes différents dans le motif
On tient compte ici de la dégénérescence du motif

## Slide 82: Facteur de structure et facteur de forme atomique
Même si la condition de Bragg (Laue) est vérifiée, la périodicité du cristal induit des extinctions (Shkl = 0) supplémentaires, plus ou moins fréquentes, en fonction de la structure cristalline.

## Slide 83: Les rayons X et les méthodes de diffraction.
Rayons X:
  Accélération des électrons
  Bombardement d’une cible (Cu, Mo, Al, …)
  2 effets:
    Ralentissement  spectre de freinage continu.
    Recyclage des photons de freinage  excitation des électrons de cœur  thermalisation des électrons des couches supérieures.

## Slide 84: Les rayons X et les méthodes de diffraction.
Rayons X:
  Spectre discret: signature de la cible

## Slide 85: Les méthodes expérimentales de diffraction
Méthode de Laue:
  Échantillon monocristallin
  Rayons X polychromatique
  Cristal fixe
Permet de visualiser les symétries du cristal.
Orientation du cristal
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 86: Les méthodes expérimentales de diffraction
Méthode des poudres:
  Rayons X monochromatique
1 monocristal  1 plan (hkl) présente le « bon » angle de Bragg  1 faisceau diffracté
1 poudre  monocristaux désorientés aléatoirement  plans (hkl) présentant le bon angle de Bragg sont portés par un cône
(hkl)1
(hkl)2

## Slide 87: Les méthodes expérimentales de diffraction
Méthode des poudres:
    R: rayon de la chambre de Debye –Scherrer
    W=pR : demi périmètre de la chambre
La mesure de S1 permet d’en déduire q, l’angle de Bragg
1

## Slide 88: Les méthodes expérimentales de diffraction
Méthode des poudres:
Détecteur RX
Intensité (c/s)
2q

## Slide 89: Les méthodes expérimentales de diffraction
Méthode des poudres:
    En fonction de la structure, certaines raies (plans) sont présentes ou non  permet de déterminer la symétrie de la structure.
    L’intensité des raies a également son importance.
    Permet de déterminer le(s) paramètre(s) de réseau de la (des) structure(s).
    Ça « marche » aussi pour des structures mixées (cristaux mélangés , voir TD!)

## Slide 90: conclusion
On a montré que compte tenu de la symétrie des critaux la propagation d’une OEM pouvait dans certaine condition être interdite (condition de Bragg). On va ce servir de cette analogie pour étudier et comprendre la propagation d’une onde “particulaire” qui représente elle une particule (ex un électron) pour étudier le déplacement des électrons dans un cristal.

## Slide 91: Chapitre 3
Mécanique ondulatoire :
l’équation de Schrödinger

## Slide 92: La fin de la mécanique classique?
La matière:
  Position
  Vitesse (quantité de mouvement)
  Loi de Newton
La lumière:
  Composante champ électrique
  Composante champ magnétique
  Équations de Maxwell
Six variables permettent de définir parfaitement l’état de chaque corpuscule
On ne peut séparer la radiation en corpuscules maintenus localisés dans l’espace – processus d’interférence et diffraction

## Slide 93: La fin de la mécanique classique?
  Au début du 20° siècle:
    Théorie corpusculaire de la matière:
      « marche » même à l’échelle microscopique
      Complexité du pb à cette échelle  mécanique statistique
    Théorie ondulatoire de la lumière:
      Acceptée depuis Fresnel
      Tous les phénomènes connus de la lumière interprétés
      Équations de Maxwell + ondes radio (Hertz)  synthèse optique et électricité

## Slide 94: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
Corps noir: objet qui absorbe toute
radiation qu’il reçoit
À l’intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (en supposant que l’énergie peut varier de manière continue) est donnée par :

## Slide 95: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
Corps noir: objet qui absorbe toute
radiation qu’il reçoit
À l’intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (en supposant que l’énergie peut varier de manière continue) est donnée par :

## Slide 96: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
M. Planck : Il postule que les échanges d’énergie entre la matière et les radiations ne se font pas de manière continue mais par des quantités indivisibles et discrète: quanta d’énergie. Il montre que la relation entre Energie et Fréquence est donnée par:
En =n.hn
M. Planck : lie l’énergie et la fréquence  modes autorisés de plus en plus difficile à peupler. Dans l’enceinte ( le corps noir), les atomes de la paroi jouent le rôle d’oscillateurs de fréquence n dont l’énergie de l’atome est donnée par
En =n.hn

## Slide 97: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Effet photo électrique
A. Einstein : quantification de l’énergie de la lumière (photon)  E=nhn , la lumière comme grain de lumière  aspect corpusculaire !!
The remarkable aspects of the photoelectric effect when it was first observed were:
1. The electrons were emitted immediately - no time lag!
2. Increasing the intensity of the light increased the number of photoelectrons, but not their maximum kinetic energy!
3. Red light will not cause the ejection of electrons, no matter what the intensity!
4. A weak violet light will eject only a few electrons, but their maximum kinetic energies are greater than those for intense light of longer wavelengths!

## Slide 98: La fin de la mécanique classique?

## Slide 99: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Dualité onde – particule: la nature corpusculaire ( effet photoélectrique) de la lumière est acquise , mais la nature ondulatoire est également admise (fentes de Young) !
      La lumière est composée d’un quantum, une particule quantique qui ne peut être décrite que par les lois d’une mécanique nouvelle: la mécanique ondulatoire est née.
      Suivant l’expérience considérée, la nature ondulatoire de la lumière doit être retenue (propagation de la lumière), dans d’autres c’est l’aspect corpusculaire (interaction lumière – matière).

## Slide 100: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Louis de Broglie: introduction des ondes de matières. (1924)
      Hypothèse: la dualité onde – corpuscule est une propriété générale d’objets microscopiques et la matière, comme la lumière, présente à la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire.
      Hypothèse confirmée par la diffraction des électrons quelques années plus tard (1927).
ondes de matières  longueur d’onde de de Broglie :

## Slide 101: La mécanique ondulatoire
  L’équation de Erwin Schrödinger:

## Slide 102: La mécanique ondulatoire
  L’équation de Schrödinger:
  Le mouvement d’une particule est décrit par une fonction d’onde Y(r,t) dont le carré représente la probabilité de présence (Born) en un point r. Les fonctions Y(r,t) obéissent à l’équation de Schrödinger:
      Y(r,t) est la fonction d’onde (peut être une quantité complexe)
      V(r) est l’énergie potentielle (le potentiel par abus de langage) auquel est soumis la particule
      m est la masse de la particule
  L’équation de Schrödinger:
    tient compte à la fois de la notion de quanta (Planck) et de la dualité onde – matière (de Broglie)

## Slide 103: La mécanique ondulatoire
    Un cas particulier qui nous intéresse dans ce cours concerne les régimes stationnaires où le potentiel V=V(r) auquel est soumis la particule est indépendant du temps. La méthode de résolution de cette équation consiste à chercher des solutions en séparant les variables temps et espace. On suppose que la fonction d’onde Y(r,t) peut s’écrire:
      j(r) est une fonction de la position uniquement
      c(t) est une fonction du temps uniquement
    En injectant cette forme de solution dans l’équation de Schrödinger, on obtient (on passe à une dimension):

## Slide 104: L’équation de Schrödinger:
La relation ci dessus où une fonction du temps est égale à une fonction de l’espace, entraîne que ces deux fonctions sont des constantes. On voit d’autre part que l’équation aux dimensions de la fonction dépendante du temps est [f(t)] = [Énergie]. Il vient alors:
  Avec E, l’énergie de la particule, qui s’écrit :
f(t)
g(x)

## Slide 105: L’équation de Schrödinger:
  L’équation de Schrödinger indépendante du temps s’écrit:
    avec :
  Conditions aux limites:
    Continuité de la fonction d’onde
    Continuité de la dérivée première

## Slide 106: L’équation de Schrödinger:
  A ce stade, il est important de distinguer la notion d’état ondulatoire (onde plane) et combinaison d’états ondulatoires (paquet d’ondes).
!

## Slide 107: Onde plane / paquet d’ondes
    Onde plane:
    Paquet d’ondes:
    Nous allons montrer que seul un paquet d’onde peut être une représentation correcte d’une particule.

## Slide 108: Onde plane / paquet d’ondes
  Supposons qu’une particule se déplace dans un potentiel constant V(x) =V0 = cte. La force à laquelle elle est soumise est donnée par F = - grad V0 = 0, c’est à dire que son mouvement est uniforme et donc son énergie E constante. On va maintenant :
    Chercher des solutions simples de l’E.S
    Regarder si ces solutions simples correspondent aux domaines physiques
    Si tel n’est pas le cas, on essaiera une combinaison linéaire des solutions simples car l’E.S est linéaire en j.

## Slide 109: Onde plane / paquet d’ondes
Une solution simple de j(x) peut être :
avec soit encore
La question est “Peut on se représenter une particule par cette fonction ?”. Il suffit de calculer la probabilité de présence dans l’espace (ou ici à 1 Dim) de cette particule pour répondre à cette question.
E
k
V0

## Slide 110: Onde plane / paquet d’ondes
  Onde plane:
    cette probabilité de présence est indépendante de x et du temps, ce qui est loin d’être « raisonnable » d’un point de vue physique
|A|²
distance
Proba
présence
x0, t0
x1, t1
Résultat attendu ( x = vp.t )

## Slide 111: Onde plane / paquet d’ondes
  On va donc essayer une C.L d’ondes planes centrée sur k1 c’est à dire un paquet d’ondes depuis k1 –Dk/2 et k1 + Dk/2 . La fonction d’onde s’écrit alors:
  Prenons A=cste (hyp)
    à t=0:
E
k
V0
k1
k1 –Dk/2
E1

## Slide 112: Onde plane / paquet d’ondes
  On calcule à nouveau la probabilité de présence en 1 point x:
En améliorant la loi d’Amplitude on aurait pu obtenir la relation d’Heisenberg:

## Slide 113: Onde plane / paquet d’ondes
  On se place maintenant à t=t1:

## Slide 114: Onde plane / paquet d’ondes
    On obtient alors le même résultat qu’à t=0 mais pour x’=0, ie
La vitesse de la particule = vg = vitesse de groupe qui est calculée au centre du paquet d’onde:
x1 (t=t1)
x0 (t=0)
dP
x

## Slide 115: Vitesse de phase/ vitesse de groupe
  Dans le cas d’une onde plane, la vitesse considérée est la vitesse de propagation de plans en phase ou vitesse de phase:
  Raisonnons sur le paquet d’ondes:
Intervient alors que V0=cste!
aucune intervention sur le mvt de la particule; absurde car vj=p/m

## Slide 116: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  Le puits de largeur a et de potentiel infini:
    « représente » l’exemple classique d’une particule liée.
Particule d’énergie E
    Région II: jII (x)=Acos(kx)+Bsin(kx)
    Région I et III: j(x)=0
    Continuité en x=0 et x=a
      A=0
      Bsin(ka)=0  k=np/a
    proba entre 0 et a:
      B=

## Slide 117: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  Le puits de largeur a et de potentiel infini:
Particule d’énergie E

## Slide 118: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La marche de potentiel:
      Région I:
      Région II (0<E<V0)
V0
Région I
Région II
x=0
Particules
incidentes
V(x)

## Slide 119: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La marche de potentiel:
    A2 =0 (divergence)
    Calcul du coefficient de réflexion:
    dans la région I, V=0  l’énergie est l’énergie cinétique
V0
Région I
Région II
x=0
Particules
incidentes
V(x)
Flux de particules réfléchies (cm-2 s-1)
!
j2(x)≠0  la particule (à la différence de la méca classique) peut s’y trouver

## Slide 120: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La barrière de potentiel (E<V0):
  Facteur de transmission:
X
C’est l’effet tunnel (T~78% avec 1 électron, E=V0/2=1ev et a=1Å)

## Slide 121: Chapitre 4
Les électrons libres :
le modèle de Sommerfeld

## Slide 122: Électron libre
    Électron libre  potentiel (énergie) est nul partout  V(x)=0:
    Solution de cette équation différentielle peut se mettre sous la forme:
    Soit:

## Slide 123: Électron libre
    Onde propagative  une particule dans le vide peut être représentée par une onde : c’est normal, on est parti de l’éq. de Schrödinger !
    Supposons (simplicité!) que B=0  onde se propageant uniquement vers les x>0:
      Vecteur d’onde:
      Longueur d’onde:
      Énergie: E(k) c’est une parabole
      Probabilité de présence: cste =AA*  en accord avec Heisenberg (k défini=> x indéfini)  réalité physique :Paquet d’ondes
+ x
- x

## Slide 124: Potentiel de Sommerfeld
  A. Sommerfeld considère 1 cristal unidirectionnel (1D) de longueur L
  Les électrons sont liés au cristal par les forces d’attraction Coulombienne.
  Les électrons sont piégés  ils ne peuvent sortir
cristal
-L/2
+L/2
0
V0
1
2
3

## Slide 125: Potentiel de Sommerfeld
  Simplification: on se rapproche de la réalité en considérant que la fonction d’onde associée à l’électron s’annule aux limites (±L/2)  les électrons ne peuvent s’échapper du cristal
  Démarche:
    On cherche des solutions de l’E.S
    On ne garde que celles qui satisfont les conditions de continuités
    On forme un paquet d’ondes avec les conditions aux limites pour représenter l’électron.

## Slide 126: Potentiel de Sommerfeld
    Solution en région 2 (idem électron libre):
    Conditions aux limites:
      Réelles: s’annulent en ± L/2
      Solutions en cosinus
      Solutions en sinus
E
k
V0
cosinus
sinus
Le vecteur d’onde est quantifié
 l’énergie l’est également

## Slide 127: Potentiel de Sommerfeld
  Conditions cycliques de Born von Karmann:
    L’idée est de considérer qu’à l’échelle de la longueur d’onde électronique, la dimension du cristal est infinie  on assimile le cristal unidimentionnel de longueur L à un cercle de périmètre L : on « oublie » les conditions aux limites?
    La situation en x et en x+L est identique:
Même résultat: il y a encore quantification de k donc de E

## Slide 128: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Soit l’électron en k0: L est de l’ordre de 108Å (1 cm)  on admet que le paquet d’onde de largeur Dk, constitue un pseudo continuum car:
    Vitesse de l’électron:
E
k
k0
k0 –Dk/2
k0 +Dk/2

## Slide 129: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Accélération de l’électron:
E
k
k0
k0 –Dk/2
k0 +Dk/2
+
-
Velec
V(x) = -qVe
L’état (électron) acquiert de l’énergie
Entre t et t+dt =>dE=F.vg.dt
 Si E change, k change  la valeur centrale de k0 a changé (k’0 -).
dE
k’0

## Slide 130: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Accélération de l’électron:
(=0, V0=cste) -qEelec
Si on appelle:

## Slide 131: Modèle de Sommerfeld
    Nota: la relation F=mg est toujours vraie. La masse ainsi calculée n’est la masse de la particule que si V=V0=cste, ie que les forces résultantes sont égales aux forces extérieures. Pour un potentiel V(x) non constant, la relation est identique à condition de remplacer la masse par une masse efficace ( ou effective m*) qui traduira une réponse (inertie) différente de la particule (voir plus loin!).

## Slide 132: Théorie ondulatoire appliquée aux atomes: l’atome de Bohr – Sommerfeld
Atome à un électron (Hydrogène):
  Noyau « lourd », chargé positivement (proton)
    Il est ~ fixe
  Électron « léger », chargé négativement
  Attraction coulombienne entre proton et électron:
    e : charge de l’électron
    e0 : permittivité du vide
Équation de Schrödinger à 3 dimensions

## Slide 133: L’atome de Bohr - Sommerfeld
  Équation de Schrödinger à 3 dimensions (C. sphériques)
    Soit:

## Slide 134: L’atome de Bohr - Sommerfeld
    On applique la technique de séparation des variables:
    On obtient:
    On pose
Fonction de f uniquement

## Slide 135: L’atome de Bohr - Sommerfeld
  Si on poursuit la résolution (hors de propos pour ce cours) pour les 2 autres fonctions, on introduit en plus de m deux autres constantes l et n: on appelle ces entiers les nombres quantiques:
    n= 1, 2, 3,…  nb quantique principal
    l= n-1, n-2,…, 0  nb quantique azimutal
    |m|=l, l-1, …, 0  nb quantique magnétique
  Résultat majeur:
    On retrouve les énergies quantifiées de l’atome d’hydrogène
http://scienceworld.wolfram.com/physics/HydrogenAtom.html

## Slide 136: L’atome de Bohr - Sommerfeld
  L’énergie est quantifiée et la distance proton – électron est donnée par le rayon de Bohr a0
  Terminologie courante:
    État s l=0
    État p l=1
    État d l=2
  États électroniques:
    1s 2s 2p 3s 3p 3d …

## Slide 137: Le modèle de Sommerfeld
Bilan:
  Compréhension de la chaleur spécifique
  Loi d’Ohm (on verra plus loin)
  …
  Ne permet pas d’expliquer la différence entre un conducteur (métal), un semiconducteur et un isolant
Il doit y avoir « quelque part » dans le modèle une approximation grossière !

## Slide 138: Chapitre 6
Les électrons dans une structure périodique :
le modèle de Bloch - Brillouin

## Slide 139: plan
Formation des bandes d’énergie
Introduction de la périodicité du cristal
Le pseudo vecteur d’onde
Ondes de Bloch
Modèle de Kronig-Penney
Diagramme d’énergie dans l’espace des k

## Slide 140: Formation des bandes d’énergie
  Modèle qualitatif:
1 atome isolé
d’hydrogène
2 atomes
d’hydrogène
adjacents

## Slide 141: Formation des bandes d’énergie
  Modèle qualitatif pour le Silicium:
    Structure électronique (14 électrons)
      1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
3s2
3p2

## Slide 142: Formation des bandes d’énergie
N atomes
3s2
3p2
États liants (4N)
États anti-liants (4N)
Bande
d’énergie
Bande
de valence
Bande
de
conduction
Bande interdite
3s2 3p2

## Slide 143: Formation des bandes d’énergie
  La largeur de la bande interdite dépend (entre autre) de la distance inter atomique a0

## Slide 144: Formation des bandes d’énergie
  Modèle « théorique » faisant appel à la mécanique quantique et l’éq. de Schrödinger.
    Que doit on rajouter par rapport au modèle de Sommerfeld pour arriver à comprendre la notion de bandes d’énergie permises et interdites?
Le potentiel cristallin dans lequel se « balade » l’électron n’est pas constant !

## Slide 145: Formation des bandes d’énergie
(d’après Neaman)
Le potentiel cristallin est périodique, de période a (celle du réseau!).
a

## Slide 146: Modèle de Bloch Brillouin
  Conditions cycliques de BVK: (permet d’ignorer ce qui se passe en bout de l’échantillon de longueur L)
    Nb d’atomes ?
      À 1D:
      À 3 D:
a
L=N x a
Le cristal étant périodique de période a, les propriétés du cristal sont les mêmes en x et x+a. Il en est de même pour la fonction d’onde, donc pour la probabilité de présence de l’électron.

## Slide 147: Modèle de Bloch Brillouin
  Les deux fonctions d’onde ne peuvent être séparées que par un facteur de phase:

## Slide 148: Modèle de Bloch Brillouin
  Modification d’écriture: introduction du pseudo vecteur d’onde K.
    Si on pose , alors on peut écrire:
    K n’est pas un vecteur d’onde; il ne traduit que le déphasage entre 2 ondes.
    K est quantifié. Il prend N valeurs consécutives distantes de et prend les mêmes valeurs à près.

## Slide 149: Modèle de Bloch Brillouin
  Onde de Bloch:
    Les fonctions d’onde stationnaire d’un électron dans un potentiel périodique sont des fonctions de Bloch de la forme (à 1D):

## Slide 150: Modèle de Bloch Brillouin
  Différence onde plane / onde de Bloch:
    Onde plane:
    Onde de Bloch:
inconnu

## Slide 151: Modèle de Bloch Brillouin
    La fonction d’onde de Bloch doit être injectée dans l’équation de Schrödinger  la résolution impose de connaître u(x) !
    Pour résoudre le problème il faut connaître parfaitement la forme du potentiel cristallin (pas trivial!). Un modèle simplifié devrait nous permettre d’avoir une idée de la structure de bandes d’énergie

## Slide 152: Modèle de Kronig et Penney

## Slide 153: Modèle de Kronig et Penney
  On approxime le potentiel périodique cristallin par un potentiel périodique en créneaux.
    Zone I : 0<x<a V(x)=0
    Zone II: -b<x<0 V(x)=V0
III

## Slide 154: Modèle de Kronig et Penney
  Potentiel périodique  Ondes de Bloch
  Les fonctions (et leurs dérivées) ne diffèrent que d’un facteur de phase dans les régions II et III :
  Électrons liés au cristal  E<V0
  Potentiel V(x) fini partout  la fonction d’onde et sa dérivée première doivent être continue partout.

## Slide 155: Modèle de Kronig et Penney
  Résolution de l’équation de Schrödinger:
    Région I (dans le puits):
    Région II (dans la barrière):
    Continuité de la fonction d’onde et sa dérivée première en a et en 0: attention au déphasage !

## Slide 156: Modèle de Kronig et Penney
  On obtient un système de 4 équations ( 2 par la continuité de la fonction d’onde et 2 par la dérivée première) à 4 inconnues (A,B, C et D)
  Solutions non triviales ( A=B=C=D=0) ssi le déterminant du système est nul.
  On obtient (laborieux mais faisable!!)
Rappel !! : k est le pseudo vecteur d’onde !!

## Slide 157: Modèle de Kronig et Penney
Que fait on de cette équation?
    Résolution numérique ou graphique de façon à obtenir une relation entre E, V0 et k le pseudo vecteur d’onde.
    De façon à se rapprocher de la réalité et rendre plus « visible » la résolution graphique, on fait tendre la barrière de potentiel vers des Dirac ( b=>0 et V0 =>∞), mais avec bV0=cste finie:

## Slide 158: Modèle de Kronig et Penney
  Diagramme E(k)
f(ba)
ba

## Slide 159: Diagramme E(k)
    ka=0 
    ka=p  ba=p
On en déduit une valeur de b donc de
l’énergie E1.
On en déduit une valeur de b=p/a donc
de l’énergie E2.
ba

## Slide 160: Bandes d’énergie
    Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique induit l’apparition de bandes d’énergie séparées les unes des autres par des bandes d’énergie interdite ( ).
      Les électrons se « placent » sur les bandes d’énergies permises
      Il n’est pas nécessaire de tracer le diagramme sur tout le domaine de variation de k:
        Périodicité en 2np

## Slide 161: Schéma de zone réduite
(d’après Neaman)
Notion de Gap (bande interdite) direct : ils se produisent alternativement en milieu de zone en k=0 et en bord de zone en k=±p/a .Chacun de ces gaps est dit direct en k car la discontinuité d’énergie se fait sans changer la valeur de k.
Attention !!!!

## Slide 162: Limites d’énergie permise
  cos(ka)=±1  ka=np 
  on pose P=ba tan(j)
ba = 2np :
ba = 2np+2j:
ba = (2n+1)p :
ba = (2n+1)p+2j :
Limite supérieure
Limite inférieure

## Slide 163: E(k) au voisinage d’un extremum
  Étude de la fonction: ?
  On n’a pas de relation directe entre E et k!
OK !
??? mais
On montre (voir TD!) qu’en centre de zone et en bord de zone,

## Slide 164: Masse effective de densité d’états
  Au voisinage d’un extremum: (DL à l’ordre 2)
=0
Dans un certain intervalle autour des extrema de bandes, on a le droit de confondre la vraie courbe par une parabole: c’est l’approximation de la masse effective

## Slide 165: Masse effective de densité d’états
  La masse effective est un paramètre qui relie les résultats de la mécanique quantique aux équations de la mécanique classique (Newton).
  Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique modifie son inertie  masse effective:

## Slide 166: Signe de la masse effective
  Bas de bande:
    Ek >E(0)=Eminimum
1° Règle: la masse efficace en bas de bande est un coefficient positif
  Sommet de bande:
2° Règle: la masse efficace en sommet de bande est un coefficient négatif

## Slide 167: Densité d’états (approx. m*)
le courant déplacement de charges
Nécessité de dénombrer le nombre de charge dans les bandes (conduction ou valence)
Ce nombre est fonction du nombre d’états énergétiques ou états quantiques disponibles
Attention: le principe d’exclusion de Pauli

## Slide 168: Densité d’états (approx. m*)
Avant de poursuivre:
  Introduction de la notion de spin de l’électron:
    En plus des trois nombres quantiques (principal, azimutal et magnétique), l’électron possède une propriété supplémentaire qui se traduit par un moment angulaire intrinsèque quantifié (± ½ ) auquel on attribue un quatrième nb quantique de spin, s , indépendant des 3 autres.
    Principe d’exclusion de Pauli (dans les solides): on ne peut trouver deux électrons dans le solide ayant le même état d’énergie ( mêmes nombres quantiques).

## Slide 169: Densité d’états (approx. m*)
Cristal unidimensionnel de longueur L:
    Les états permis pour les électrons sont discrets séparés de
    Autour du minimum ici, on approxime E(k) par:
    La densité d’états est le nombre de modes (états, places) par unité d’énergie et de longueur (L=1!):
électrons
électrons

## Slide 170: Densité d’états (approx. m*)
Cristal 2D de longueur Lx et Ly:
    Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
    L’énergie en bord de bande est toujours approximée par:
    La densité est alors donnée par:
Indépendant de l’énergie !
« Surface » d’un état élémentaire

## Slide 171: Densité d’états (approx. m*)
Cristal 3D de longueur Lx Ly et Lz:
    Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
    L’énergie en bord de bande est toujours approximée par:
    La densité est alors donnée ( LxLyLz=1 ie par unité de volume):
kz
kx
ky
bas de bande
=
sommet de bande

## Slide 172: Densité d’états 3D
??
E
g(E)
Les masses effectives ne sont pas les mêmes et l’approximation de la m* n’est valable qu’en bord de bande !
Emin
Emax

## Slide 173: Structure de bande réelle!
Eg
Si
(000)
(001)
(111)
(0 0 0.85)

## Slide 174: Structure de bande réelle!
Eg
GaAs
Ge

## Slide 175: synthèse
Cristal  potentiel périodique
  Apparition de structure en bande d’énergie
  Notion de bande interdite
Cela suffit il à expliquer la différence entre métal et isolant (ou semiconducteur) ?
Suite au prochain chapitre

## Slide 176: Chapitre 7
Courant dans les solides :
cas particulier des semiconducteurs

## Slide 177: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
Vecteur densité de courant:
  C’est quoi la densité de courant: c’est un déplacement de charges électriques par unité de temps et de surface
  À 1 dim:

## Slide 178: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
  Contribution des diverses bandes au courant électrique
    Bande pleine
E
k0
-k0
      Sur chacune des valeurs permises de k0 on peut former un paquet d’ondes
      La bande est dite pleine si toute les valeurs de k0 sont utilisées (niveau d’énergie occupé).
      E(k) est paire en k  E(-k0)= E(+k0)  la probabilité de trouver un électron en k0 ou en –k0 est identique (démontré chapitre suivant)
      Vitesse de la particule impaire en k vg(k)=-vg(-k)
E0

## Slide 179: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
  Règle 1: la contribution au courant électrique d’une bande pleine est toujours égale à zéro.
  Règle 2: la contribution au courant électrique d’une bande vide est égale à zéro.
  Corollaire: le courant électrique est dû aux bandes incomplètement remplies

## Slide 180: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
k
  Cristal parfait, eelec = 0 et T uniforme.
    On est à l’équilibre thermodynamique
    Les probabilités d’occupation des états d’énergie k et –k sont identiques
    Résultat non surprenant: pas de champ électrique  pas de courant de conduction!

## Slide 181: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
    À t=0, on applique eelec.
    Un paquet d’ondes qui « avait » auparavant k0 subit une accélération
    À t>0,
    Tous les électrons subissent
    la même variation Dk
k
accélération

## Slide 182: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
t=0
k
t=t1>0
k
Toutes les vitesses ne sont plus compensées !

## Slide 183: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
k
t2>t1
k
t3>t2
Bizarre ! Champ électrique constant et courant qui change alternativement de signe en fonction du temps !!

## Slide 184: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Dans le cristal de Bloch-Brillouin, on prévoit que l’application d’un champ électrique continu eelec doit engendrer un courant électrique alternatif.
  La période de ce courant serait:
  Ce résultat n’est pas en cohérence avec les résultats expérimentaux !!!!
  Le cristal n’est pas aussi parfait que cela!!

## Slide 185: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Cristal réel, eelec ≠ 0 et T uniforme.
    Le cristal présente un certain nombre d’imperfections
     grandes catégories:
      Impuretés chimiques
      Défauts ponctuels intrinsèques:
        Lacunes
        Interstitiels
        Anti-sites
      Défauts étendus
        Macles
        Dislocations
        Clusters (groupe d’impuretés)
      Vibration de la chaîne atomique autour de l’équilibre (phonons)

## Slide 186: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
    Cristal réel: conséquence sur les porteurs de charge:
      Le potentiel de B-B n’est plus exactement périodique:
        B-B v1(x)=v1(x+a)
        Réel v(x)=v1(x) + Dv(x)
      L’électron dans ce potentiel  soumis à une force (-gradv(x))
      Cette force imprime des impulsions aléatoires ( = à des forces lors des chocs avec les « impuretés »)
      En moyenne, tout les t ( temps moyen entre deux chocs), l’électron change de direction et surtout perd son énergie cinétique  il acquiert donc en moyenne un « excédent » de vecteur d’onde:
Aléatoire!

## Slide 187: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Cristal réel, eelec ≠ 0 et T uniforme.
k
k
t=0, eelec=0
t≠0 , eelec≠0
k0
k’0

## Slide 188: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Bande presque vide:
    Énergie et vitesse de groupe:
    e=0 :
    e≠0 :
k
Mobilité (cm²/Vs)
C’est la loi d’Ohm

## Slide 189: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Bande presque pleine:
    Astuce: pour calculer la contribution au courant d’une bande presque pleine, on « ajoute » les électrons manquant puis on les « enlève », ce qui va nous permettre d’introduire la notion de trous.
      N : nb de places (~nb d’atomes)
      N-p: nb d’électrons dans la bande
      p: nb de places vides ( de « trous »)
E
k
bande pleine
Charge positive!

## Slide 190: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
E
k
  Bande presque pleine:
    Règle: la contribution au courant d’une bande presque pleine est obtenue en supposant que les états vides sont effectivement occupés par des porteurs de charges positives +q: des trous. Il suffit de sommer sur le nombre total de trous
    Trous: paquet d’ondes de charges positives

## Slide 191: Notion de trous
  Expression de J:
      Nota: pour « arracher » 1 e- en (a) il faut plus d’énergie qu’en (b)  un trou en (a) est plus énergétique qu’en (b).
      E(e-) = -E(h+) 
      eelec=0 
      eelec≠0 
E
k
(b)
(a)
Etrous

## Slide 192: Notion de trous: conduction

## Slide 193: Conduction par électrons et trous
  Cas fréquent dans les semiconducteurs:
    En pratique, dans les semiconducteurs, il existe une bande presque vide que l’on appelle bande de conduction (BC) au dessus d’une bande presque pleine que l’on appelle bande de valence (BV). Elles sont séparées par une bande interdite ( « bandgap ou gap »).
BC
BV

## Slide 194: Semiconducteur ou isolant ?
  Comment les différentie on?
Isolant , semiconducteur
semiconducteur
T= 0 K
T ≠ 0 K

## Slide 195: Métal ?
  T=0K ou T≠ 0K
Il existe déjà à 0K et a fortiori à T>0K une bande partiellement remplie d’électrons, donc qui conduit : c’est un métal.

## Slide 196: Résumé:
  Métal:
    Très faible résistivité
    Conduit mieux le courant à basse température
  Isolant:
    Ne conduit pas le courant même à haute température
    « gap » supérieur à 3,5 eV (valeur généralement admise)
  Semiconducteur:
    « gap » inférieur à 3,5 eV ( la tendance est à l’augmentation de ce critère!)
    Sa conductivité est une fonction non monotone de la température

## Slide 197: Chapitre 8
Mécanique statistique : la fonction de Fermi – Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann

## Slide 198: Les différentes statistiques
Statistique de Maxwell – Boltzmann
  Particule discernable
    Molécules de gaz dans une enceinte basse pression
Statistique de Bose – Einstein
  Particule indiscernable
  Plusieurs particules sur un même état quantique
    Photons, Phonons
Statistique de Fermi – Dirac
  Particule indiscernable
  1 seule particule sur un même état quantique (principe d’exclusion de Pauli)
    Électrons dans les solides
Les particules n’interagissent pas entre elles

## Slide 199: Les différentes statistiques
Méthodes de résolution:
Conditions :
  Nb de particules est constant :
  Énergie interne constante :
  Discernables ou indiscernables?
  1 ou plusieurs par état quantique ?
discernables
indiscernables
États quantiques
n1
n2
ni
n particules

## Slide 200: Maxwell – Boltzmann
    Discernables
    Chaque état peut contenir grand nombre de particules
    L’état d’équilibre est celui le plus probable
    Soit un état d’équilibre avec n1 particules dans c1, n2 dans c2, …. , ni dans ci.
    Quelle est la probabilité d’obtenir cette configuration?
    Cette configuration est celle d’équilibre si P ou ln(P) est maximum d(lnP)=0
    On obtient (voir par ex. Mathieu)
ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei
Probabilité que la particule soit sur le niveau Ei

## Slide 201: Statistique de Fermi – Dirac
Niveau de Fermi: ce niveau EF représente la variation de l’énergie libre du système en fonction du nombre de particules. On appelle également cette quantité le potentiel chimique
l'énergie libre d'un système représente le travail maximal que ce système peut fournir à l'extérieur

## Slide 202: Différence discernable ou non (1 « bille » par case  Pauli)
Discernable
Indiscernable
Ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei

## Slide 203: indiscernables
« Pauli »
« Bose »
Ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei

## Slide 204: Statistique de Fermi – Dirac
Ei
Même démarche que précédemment
  Niveau d’énergie Ei, gi fois dégénéré (gi « boites » ou cellules état quantiques de même énergie Ei) et Ni particules à distribuer.
  Si maintenant , on a plusieurs (n) niveau d’énergie, le résultat est le produit de toutes les distributions
Nb de niveau d’énergie

## Slide 205: Statistique de Fermi – Dirac
Même démarche que précédemment
E1
E4
E3
E2
Densité d’électrons sur le niveau E
Densité de « places » sur le niveau E
Niveau de Fermi
Nb de niveau d’énergie

## Slide 206: Fonction de Fermi – Dirac
EF
À T= 0K:
BV
BC

## Slide 207: Fonction de Fermi – Dirac
T> 0K
EF
T = 0K

## Slide 208: Influence de la température
E1
E3
E4
E5
E2
Ex: T=300K, si E – EF = 3kT, f(E) ?
EF

## Slide 209: Passage FD  MB ?
  L’utilisation de FD pour les calculs n’est pas tjs aisée
  Dans quelle mesure MB est suffisant ?
    Condition:
Si E - EF > 3 kT, erreur est de 5%
    Règle: on confondra la statistique de Fermi – Dirac et la statistique de Maxwell – Boltzmann pour tous les niveaux d’énergie tels que | E - EF |> 3kT. À T ambiante, kT=25 meV  | E - EF |> 75 meV.

## Slide 210: Passage FD  MB
EF -DE
EF +DE
E
Pour E < EF, il est facile de montrer que la probabilité de non occupation 1-f(E) est la même à EF - DE que la probabilité d’occupation f(E) à EF + DE. Le point f(E) = 0,5 est le centre de symétrie pour la courbe.

## Slide 211
f(E)
dn(E)/dE
E
EF
f(E)
dn(E)/dE
E
EF
g(E)
E
E
g(E)
E
E

## Slide 212: Chapitre 10
Le semiconducteur à l’équilibre thermodynamique

## Slide 213: Le semiconducteur à l’équilibre
C’est quoi l’équilibre?
  Pas de forces extérieures:
    Pas de tension appliquée
    Pas de champ magnétique
    Pas de gradient de température

## Slide 214: Densité de porteurs de charges dans les SC.
  Question: combien y a t il d’électrons dans la BC et de trous dans la BV dans un semiconducteur à une température T?
  Réponse : (voir chap 9!)
    À une énergie E:
    Dans la bande de largeur DE

## Slide 215: Densité de porteurs de charges dans les SC.

## Slide 216: Calcul de n0 et p0
hypothèse: EF est à plus de 3kT sous la BC ou à plus de 3 kT au dessus de BV  on peut utiliser l’approximation de MB.
  Expression de n0:

## Slide 217: Calcul de n0 et p0
Nc et Nv sont les densité d’états effectives (~ le nombre de places) dans la bande de conduction et la bande de valence respectivement. L’ordre de grandeur est Nc ~ Nv ~ 2.5 x 1019 cm-3.

## Slide 218: La loi d’action de masse
  Règle pratique: le produit du nombre d’électrons dans la BC par le nombre de trous dans la BV est donné par:
  Remarque importante: les expressions que nous venons d’établir pour n et p l’ont été en supposant que EF distant d’au moins 3kT d’une ou l’autre bande. Ce calcul ne suppose pas que n = p  la règle n x p = ni2 restera vraie lorsque l’on dopera le SC, à condition de respecter la condition sur EF. C’est le cas usuel. Dans le cas contraire (exception) on dit que le SC est dégénéré.

## Slide 219: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
    Semiconducteur intrinsèque : semiconducteur sans impuretés , ie que les niveaux d’énergie permis sont seulement ceux des bandes.
    Les électrons n dans la BC proviennent de la BV; ils laissent des trous p dans la BV

## Slide 220: Conduction bipolaire
La présence d’électrons et trous entraîne une conduction bipolaire dans les SC
On peut privilégier une conduction par le dopage du semi-conducteur, ie l’introduction d’impuretés
E externe

## Slide 221: Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)

## Slide 222: Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)

## Slide 223: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
  Postulat: n = p
~10 meV

## Slide 224: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
  Quelques valeurs numériques
 |  |  | NC (1019 cm-3) | NV (1019 cm-3) | Eg (eV) | ni (cm-3)
Si | 1,06 | 0,59 | 2,7 | 1,1 | 1,12 | 1,5x1010
Ge | 0,55 | 0,36 | 1 | 0,5 | 0,66 | 2,4x1013
GaAs | 0,067 | 0,64 | 0,04 | 1,3 | 1,43 | 2x106
GaN | 0,2 | 1,4 | 0,223 | 4,6 | 3,39 | 
4H-SiC |  |  | 1,69 | 2,49 | 2,86 | 
InP | 0,073 | 0,87 | 0,05 | 2 | 1,27 | 

## Slide 225: Variation ni(T)
  Dans un SC intrinsèque:
    ni n’est pas constant
    ni est d’autant plus grand que:
      Eg est petit
      Température élevée

## Slide 226: Dopage du semiconducteur
  Va permettre de changer et surtout contrôler les propriétés électriques du SC
  Introduction d’impuretés (dopants) qui vont modifier la relation n = p:
    Impuretés de type donneur  n > p  type n
    Impuretés de type accepteur  p > n  type p
La position des espèces chimiques dopantes dans le tableau de Mendeleïev et la position des atomes constituants le réseau cristallin hôte définissent le rôle des impuretés

## Slide 227: Semi-conducteur intrinsèque
Variation exponentielle de la densité de porteurs
Si ni>1015cm-3, le matériau inadapté pour des dispositifs électroniques.
SC à grands « gap »
Type SiC, GaN, Diamant
Remarque:
  Le produit np est indépendant du niveau de Fermi
Expression valable même
si semi-conducteur dopé
Introduction du dopage

## Slide 228: Dopage du semiconducteur
Considérons le cas du SC Silicium ( col IV)
  Introduisons des atomes dopants de la colonne V:
    Par ex N, As ou P  5 électrons périphériques ie un de « trop » / au Si.
P
neutre
P
Ionisé +
e-
+
e-
Cela « ressemble » à l’atome d’hydrogène

## Slide 229: Dopage du semiconducteur
  Atome colonne V : analogie avec l’atome d’hydrogène
    Le « cinquième » électron n’appartient pas à la BV !
    Le « cinquième » électron n’appartient pas à la BC !
    Où est il énergétiquement ?
  Modèle de l’hydrogène « modifié »:
    L’électron ne se déplace pas dans le vide
    L’électron est affecté d’une masse « effective »

## Slide 230: Niveau d’énergie dus aux impuretés.
  Force
  Potentiel
  Énergie
  Rydberg
On doit remplacer:
evide par esc
m par m*.

## Slide 231: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
  Application pour le Silicium (eSi=12)
    Dans notre cas E est l’énergie qu’il faut apporter à l’électron pour l’amener dans la bande de conduction
    E = EC – ED=Ry*/n²=Ry*
    Expérimentalement on trouve:
      P => 44 meV
      As => 49 meV
      Sb => 39 meV
      Bi => 67 meV

## Slide 232: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
  Résumé:
    Tant que le « 5ème » électron lié à P (basse température)  état d’énergie ED et son « orbite » est localisée près de l’atome
    Lorsque on « l’amène » sur EC  changement de son état quantique ( lié => état quantique décrit par l’onde de Bloch)  il peut se propager dans tout le cristal  il participe à la conduction
  SC composés (« compounds SC)
    GaAs ou InP (III-V)
      VI à la place de As => Se, Te
      IV à la place de Ga => Si, C, Sn
      m*=0,05 m0  EC – ED = 5 meV !!

## Slide 233: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
On remarque que l’on a créé des électrons dans la bande de conduction sans la présence de trous dans la bande de valence  n >> p.
La BV est pleine  ne conduit pas!

## Slide 234: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
Considérons le cas du SC Silicium ( col IV)
  Introduisons des atomes dopants de la colonne III:
    Par ex B, Al ou Ga  3 électrons périphériques ie un de « moins » / au Si.
B
neutre
P
Ionisé -
-
e+
Cela « ressemble » à l’atome d’hydrogène
+e

## Slide 235: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
État quantique libre : le niveau de cet état quantique est très proche de la bande de valence. Même calcul que pour le « donneur »

## Slide 236: Calcul de la position du niveau énergétique Ed ou Ea
Le problème « ressemble » au modèle de l’atome d’hydrogène:
Introduction du Rydberg « modifié » :
Exemple de dopants et leurs énergies

## Slide 237: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
    Expérimentalement on trouve:
      B => 45 meV
      Al => 57 meV
      Ga => 65 meV
      In => 160 meV
p >> n

## Slide 238: Dopage d’un SC: type n

## Slide 239: Dopage d’un SC: type p

## Slide 240: Statistique des donneurs et des accepteurs
États donneurs:
  Prob. d’occupation un peu différente:
  Le facteur ½ ?
    P : 3s²3p3  2 électrons s et 2 électrons p participent à la liaison => 1électron p sur le niveau Ed (le 5°!). Cet électron possède 1 spin particulier (up ou down).
    Une fois cet électron « parti », la case ( le niveau) vide peut capturer un spin up ou down  le mécanisme de capture est augmenté / à l’émission

## Slide 241: Statistique des donneurs et des accepteurs
États donneurs:
  Densité d’électrons sur ED ?
  Soit encore:

## Slide 242: Statistique des donneurs et des accepteurs
États accepteurs:
  On ne peut capturer que l’électron qui a le bon « spin » mais on peut libérer n’importe lequel 
g : facteur de dégénérescence
1 : intrinsèque
2 ou 4: accepteur
½: donneur

## Slide 243: Statistique des donneurs et des accepteurs
États accepteurs:
  Densité d’électrons sur EA ?
  Soit encore:

## Slide 244: Ionisation complète et gel des porteurs
Équation de neutralité:
  Charges positives = charges négatives
  Simplifions le problème: NA = 0 ( type n)

## Slide 245: la densité de porteurs en Fct de T?
BT
T « intermédiaire »
« Haute » Température
×
×
×
×
×
×
×
×
×
- - - - - - - - -
×
×
×
×
×
×
×
×
×
- - - - - - - - -
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Freeze out (« gel des porteurs »)
Épuisement des donneurs
intrinsèque

## Slide 246: Variation de la conduction d’un semi-conducteur dopé en fonction de la température
3 régimes:
  Extrinsèque
  Épuisement des donneurs
  Intrinsèque
Tous les « donneurs
sont ionisés

## Slide 247: Niveau de Fermi EF(T)
  « découpage » du pb en domaine de température:
    TBT: on néglige la densité de trous (p=ni²/Nd) , oui mais jusqu’à quelle température ?
Ordre de grandeur : kT autour de Eg/10 (pour Nd de l’ordre de 1017 cm-3)

## Slide 248: Niveau de Fermi EF(T)
      kT<<Ec-Ed
      Ec-Ed <kT<Eg
( DL de la racine)

## Slide 249: EF fonction de la Température
EC
ED
Temperature
Conduction Band
Fermi Level

## Slide 250: Distribution à l’équilibre des porteurs

## Slide 251: Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque

## Slide 252: Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque

## Slide 253: Concentration de h+ et d’e- à l’équilibre
Si il existe des donneurs et des accepteurs, un peu plus compliqué!

## Slide 254: Concentration de h+ et d’e- à l’équilibre
  Neutralité électrique:
  Ionisation totale:
  Soit:
  On obtient:

## Slide 255: Différence Ef - Efi
Au lieu d’exprimer Ef en fonction de Nc et Nv, on peut écrire:
type n
type p

## Slide 256: Différence Ef - Efi
On peut alors exprimer les densité d’électrons et de trous à l’équilibre par:
avec:
type n
type p
Équations de
Boltzmann

## Slide 257: Chapitre 11
Le semiconducteur hors équilibre

## Slide 258: Plan:
Recombinaison et génération
Courants dans les SC
Équation de densité de courants
Équations de continuité
Longueur de Debye
Équation de Poisson
Temps de relaxation diélectrique

## Slide 259: Phénomènes de Génération - Recombinaison
Loi d’action de masse:
  À l’équilibre thermodynamique:
  Hors équilibre: apparition de phénomènes de Génération - Recombinaison en excès
    création ou recombinaison de porteurs :
      Unité [g]=[r]=s-1cm-3
  Taux net de recombinaison:
avec
externe
interne

## Slide 260: Phénomènes de Génération - Recombinaison
À l’équilibre le taux de génération g est égal au taux de recombinaison r
Si T=0K, g = r = 0.

## Slide 261: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (1)
  Recombinaison directe électron-trou
    Processus fonction du nombre d’électron et de trous
    Exemple: type n +excitation lumineuse en faible injection ( ie )
    En régime de faible injection le nombre de porteurs majoritaires n’est pas affecté.

## Slide 262: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (2)
  Recombinaison par centres de recombinaison:
    En général ces centres se trouvent en milieu de bande interdite
    Le taux de recombinaison s’écrit:
    où est caractéristique du centre recombinant
  Si les 2 processus s’appliquent:
Équation de
Shockley-Read

## Slide 263: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (3)
Si semi-conducteur peu dopé: on applique SR
Si semi-conducteur dopé n:
Si région « vide » de porteurs (ex: ZCE)
Avec
Taux net de génération.
Création de porteurs
x
x
x

## Slide 264: Excitation lumineuse
Type P

## Slide 265: Recombinaison radiative et non radiative

## Slide 266: Recombinaisons de surface

## Slide 267: Courants dans les SC
Courant de conduction: présence de champ électrique
  Si E=0, vitesse des électrons=vitesse thermique (107 cm/s) mais => vitesse moyenne nulle car chocs (« scattering ») avec le réseau + impuretés.
  Libre parcours moyen (« mean free path »):

## Slide 268: Vitesse de dérive (« drift velocity »)

## Slide 269: Courants dans les SC
Courant de conduction: présence de champ électrique
  Entre deux chocs, les électrons sont accélérés uniformément suivant
  Accélération:
  Vitesse:
  Mobilité:
Si : 1500 cm2/Vs
GaAs: 8500 cm2/Vs
In0.53Ga0.47As:11000 cm2/Vs

## Slide 270: Courants dans les SC
La densité de courant de conduction s’écrit:
  Pour les électrons:
  Pour les trous:
  Pour l’ensemble:

## Slide 271: Courants dans les SC
Importance de la mobilité sur les composants
  Mobilité la plus élevée possible
  => vitesse plus grande pour un même E
  Facteurs limitants:
    Dopage
    Défauts (cristallins, structuraux, …)
    Température
    Champ électrique de saturation + géométrie

## Slide 272
Variation mobilité en fonction de la température

## Slide 273: Variation de la mobilité en fonction de la concentration en dopants

## Slide 274: Courants dans les SC
Vitesse de saturation des électrons
  La relation linéaire vitesse – champ valide uniquement pour:
    Champ électrique pas trop élevé
    Porteurs en équilibre thermique avec le réseau
  Sinon:
    Au-delà d’un champ critique, saturation de la vitesse
    Apparition d’un autre phénomène: « velocity overshoot » pour des semiconducteurs multivallée.
    Régime balistique:pour des dispositifs de dimensions inférieures au libre parcours moyen (0.1µm)

## Slide 275: Vitesse de saturation
Différents comportement en fonction du SC
Survitesse
(« overshoot »)

## Slide 276
Survitesse dans le cas de SC multi vallées

## Slide 277: Courants dans les SC
Courant de diffusion:
  Origine: gradient de concentration
  Diffusion depuis la région de forte concentration vers la région de moindre [].
  1° loi de Fick:
nb d’e- qui diffusent par unité de
temps et de volume (flux)
nb de h+ qui diffusent par unité de
temps et de volume (flux)

## Slide 278: Courants dans les SC
Courant de diffusion: somme des deux contributions (électrons et trous):
  Constante ou coefficient de diffusion
  [ ]=cm2/s.

## Slide 279: Courants dans les SC
Courant total: somme des deux contributions (si elles existent) de conduction et diffusion:
D et µ expriment la faculté des porteurs à se déplacer. Il existe une relation entre eux: relation d’Einstein:

## Slide 280: Équations de continuité – longueur de diffusion
G et R altèrent la distribution des porteurs donc du courant
On obtient alors les équations de continuité pour les électrons et les trous:

## Slide 281: Équations de continuité – longueur de diffusion
Exemple: cas où le courant est exclusivement du à de la diffusion:

## Slide 282: Équations de continuité – longueur de diffusion
En régime stationnaire, les dérivées par rapport au temps s’annulent:
Solutions:
Longueur de diffusion: représente la distance moyenne parcourue avant que l’électron ne se recombine avec un trou (qq microns voire qq mm)
Ln ou Lp >> aux dispos VLSI
R et G jouent un petit rôle sauf dans qq cas précis (Taur et al)

## Slide 283: Équation de Poisson
Elle est dérivée de la première équation de Maxwell. Elle relie le potentiel électrique et la densité de charge:
Dans les SC, deux types de charges (fixes et mobiles):
Charge mobiles
(électrons et trous)
Charges fixes
(dopants ionisés)

## Slide 284: Longueur de Debye
Si on écrit l’équation de Poisson dans un type n en exprimant n en fonction de :
Si Nd(x) => Nd+DNd(x) , alors FFi est modifié de DFFi
en remarquant que: V(x)=FFi +cte

## Slide 285: Longueur de Debye
Signification physique?
  Solution de l’équation différentielle du 2° degré:
  La « réponse » des bandes n’est pas abrupte mais « prend » quelques LD ( si Nd=1016 cm-3, LD=0.04µm). Dans cette région, présence d’un champ électrique (neutralité électrique non réalisée)
avec

## Slide 286: Temps de relaxation diélectrique
Comment évolue dans le temps la densité de porteurs majoritaires ?
  Équation de continuité (R et G négligés):
or
et
d’où
Solution:
Temps de relaxation diélectrique ( 10-12 s)

## Slide 287: Chap 12
Homo-jonction à semi-conducteur

## Slide 288: Homojonction PN
Composant à réponse non linéaire
Dispositifs redresseur ou « rectifier devices »
2 types pour arriver au « même » résultat:
  Jonction PN (notre propos)
  Jonction à contact Schottky (chapitre suivant)

## Slide 289: Mécanisme de formation de la jonction PN

## Slide 290: Mécanisme de formation de la jonction PN
Niveau de Fermi aligné:
équilibre thermodynamique
Processus de mise à l’équilibre
1° phase : processus de diffusion
2° phase : Apparition d’un E interne:
équilibre la diffusion
E int
Recombinaison de
paires e-h

## Slide 291: Tension de diffusion VD ou « built in potential Vb i »
Définition : différence de potentiel entre la région N et la région P
Equation du courant de trous:
Soit encore
ou
En intégrant de la région P à la région N:
Soit finalement:

## Slide 292: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (1)
Equation de Poisson:
Dans la région N et P:
-WP
-WN

## Slide 293: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (2)
Champ électrique E(x)
Continuité du champ en x=0:
-WP
-WN

## Slide 294: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (3)
Potentiel électrique E(x)
Zone de charge d’espace (ZCE)
-WP
WN

## Slide 295: Attention: tout ce que l’on vient de voir était pour V=0. Lorsque la diode est alimentée par une tension V sur P, Vbi doit être remplacée par Vbi - V

## Slide 296: Jonction PN sous polarisation
Cette polarisation va rompre l’équilibre entre les forces de diffusion et de conduction: => apparition d’un courant ?
Hypothèses simplificatrices:
  ZCE vide de porteurs
  Faible injection
  Approximation de Boltzmann
  Toute la tension VA appliquée sur la jonction
  Pas de phénomènes de Génération - Recombinaison

## Slide 297: Jonction PN sous polarisation
Approximation de Boltzmann: L’approximation de Boltzmann consiste à dire que la résultante des courants étant faible devant les composantes de ce courant, on considère que l’on est encore en quasi-équilibre et donc que l’équation du courant est encore valide en remplaçant Vd par Vd -Va:
À l’équilibre, courant nul  deux composantes (diff et cond)
s’opposent. Pris à part , l’ordre de grandeur de ces composantes
104 A/cm2 (soit 1A pour diode typique) or en faible injection I
est de l’ordre de qq mA à qq 10 mA

## Slide 298: Densité de porteurs injectés à la frontière de la ZCE
Si Va=0
Si Va

## Slide 299: Variation de la densité de trous injectés en fonction de Va

## Slide 300: Injection de porteurs
En polarisation directe, phénomènes de diffusion
Une fois injectés, les porteurs diffusent

## Slide 301: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Une fois les porteurs injectés, ils vont diffuser dans la région neutre et se recombiner avec les porteurs majoritaires
La distribution va être fonction de la géométrie de la région
Les paramètres discriminatoires : la longueur de diffusion LDn,p des électrons et des trous et la largeur des régions neutres dn,p
dn
dp
Distribution des porteurs minoritaires injectés
a: région qcq, b: longue, c:courte,
-WP 0 WN

## Slide 302: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Régions longues ( )
Régions courtes ( )
Régions qcq

## Slide 303: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
La distribution connue, on peut facilement calculer le courant qui est un courant de diffusion:
Hypothèse : pas de Phénomènes de G-R dans la ZCE
On obtient la formule classique:
JS est le courant de saturation de la diode,
ou courant inverse théorique

## Slide 304: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
Régions courtes
-WP 0 WN
Régions longues
Régions qcq
a: région qcq, b: longue, c:courte,
Courant de porteurs minoritaires

## Slide 305: Génération –recombinaison dans la ZCE
Génération en inverse
Recombinaison en direct

## Slide 306: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
On affine le modèle on tient compte de la G-R dans la ZCE
Mécanisme connu (Shockley-Read)
On sait également que
Si on suppose np constant dans la ZCE et >> (en polarisation directe) , le taux r est max pour n=p, soit encore

## Slide 307: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:
En polarisation inverse ( ), le taux est négatif ( ) et devient un taux net de génération
En polarisation directe , le taux est rmax=cte et le courant est un courant de recombinaisons.

## Slide 308: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:
Le courant global en intégrant cet effet s’écrit:
Facteur d’idéalité:

## Slide 309: Diode en polarisation inverse: claquage de la jonction
Effet thermique
Effet Zener:
  Passage direct de la BV à la BC par effet tunnel (0) si champ électrique supérieur à Ecritique
Effet Avalanche:
  Avant le « tunneling », accélération des électrons qui excitent par impact des électrons de BV vers BC (1,2,3) etc….
Perçage ou « punchtrough »

## Slide 310: Jonction en régime dynamique: capacités de la jonction
Capacité associée à charges
2 types de charges dans la jonction
  Fixes (les dopants ionisés) dans la ZCE
  Mobiles (les e- et h+) injectés en direct
2 types de capacités
  Capacité de transition ou de la jonction
  Capacité de diffusion ou stockage

## Slide 311: Capacité de transition ou de jonction
Elle est simplement associée à la charge Q contenue dans la ZCE
Soit:

## Slide 312: Capacité de diffusion ou de stockage
Traduit le retard entre la tension et le courant
Associée aux charges injectées dans les régions neutres:
Densité de trous excédentaires
dans la région neutre N
X=Wn

## Slide 313: Capacité de diffusion ou de stockage
L’expression précédente peut se mettre sous la forme:
avec
L’expression du temps peut être simplifiée en fonction de la « géométrie » de la diode:
  Diode courte:  temps de transit
  Diode longue :  durée de vie

## Slide 314: Capacité de diffusion ou de stockage
Cette étude dans la région N est valable dans la région P, et en final on obtient:
Soit à partir de :
Facteur qui dépend de la géométrie
(2/3  courte)
(1/2  longue)

## Slide 315: Capacité de diffusion ou de stockage

## Slide 316: Schéma équivalent jonction pn

## Slide 317: Jonction PN en commutation

## Slide 318: Jonction PN en commutation
Tant que l’excédent de trous en Wn est positif
 Diode polarisée en direct
 Temps de stockage ie
Wn

## Slide 319: Jonction PN en commutation
Problème majeur dans les composants à porteurs minoritaires:
  Expression du temps de stockage:
  Expression du temps de descente

## Slide 320: Diode Tunnel – diode Backward
(a)
(e)
(d)
(c)
(b)

## Slide 321: Diodes PIN
Dispos VLSI modernes  très fort champ électrique
Pb d’avalanche et effet de porteurs chauds
Solutions:
  Réduction du champ par augmentation de la ZCE
  Incorporation d’une couche « non dopée » dite intrinsèque d’où le nom !
-
-
+ + + +
Déplétion région
Région p
Région n
couche
intrins.
d
x
r(x)
-Wp
+Wn

## Slide 322: Diodes PIN